##### B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru przebudowy  i wyposażenia świetlicy wiejskiej

w Janowicach Dużych nr 34

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót jak w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B.00.00.00 Wymagania ogólne									1

B.01.00.00 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

(kod CPV 45400000-1)   										12

B.01.01.10. Roboty murarskie (kod CPV 45262500-6)   						12

B.01.02.20  Roboty tynkarskie (kod CPV 45410000-4)    						14

B.01.03.30  Elewacja – docieplenie ścian (kod CPV 45321000-3  i  CPV 45324000-4)                                16

B.01.04.40  Obróbki blacharskie z blachy (CPV 45261320-3)						20

B.01.05.50  Izolacja cieplna stropu (CPV 45321000-3)						23

B.01.06.60  Gładzie gipsowe (kod CPV 45410000-4)   						25

B.01.07.70  Roboty malarskie (kod CPV 45442100-8)   						28

B.01.08.80  Stolarka drzwiowa (kod CPV 45421000-4)   						31

B.01.09.90  Roboty posadzkarskie  (kod CPV 45430000-0)   					              33

B.01.10.10  Montaż rolet (kod CPV 45421145-2)  					                            36

B.01.11.11  Montaż klimatyzatorów (CPV 45331220-4)						38

B.02.00.12 Usunięcie gruzu z placu budowy (kod CPV 45111220-6)   			 	40

- 1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Antykorozja - zabezpieczenia przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego.

1.4.2. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów.

1.4.3. Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze.

1.4.4. Badania betonu – ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych określających skład mieszanki betonowej, jakości betonu, odporności na działanie czynników zewnętrznych itd. w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych), z normami i założeniami projektowymi.

1.4.5. Badania gruntowe – ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych, i geologicznych), określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych.

1.4.6. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.

1.4.7. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.8. Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo wartościowe zadania z uwzględnieniem wszelkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót.

1.4.9. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

- 1.4.10. Materiał budowlany – ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych.

1.4.11. Nadzór autorski – forma kontroli wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.

    - Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji.

    - Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość), jakiegoś składnika niezbędnego do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.

    - Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony-z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

    - Podstemplowanie – konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu.

    - Polska Norma – dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są miedzy innymi do materiałów budowlanych, technik i technologii budowania obiektów budowlanych.

    - Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Projektant – uprawniona, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych, osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

    - Protokół odbioru robót – dokument za pomocą, którego Inwestor odbiera roboty od Wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty.

    - Przedmiar – obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu.

    - Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

    - Przepisy techniczno-wykonawcze – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych.

    - Roboty budowlano-montażowe – budowa a także prace polegające na montażu remoncie, modernizacji lub rozbiórce obiektu budowlanego.

    - Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania w celu zapobieżeniu awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez Inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.

    - Roboty zanikowe (zakryte), roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy.

    - Rusztowanie – konstrukcja drewniana lub metalowa służąca do wykonywania robót na poziomie przekraczającym, dopuszczoną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości.

    - Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów technologicznych dla danego rodzaju robót, powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.

    - Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.

    - Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat.

    - Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.

    - Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

    - Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną.

    - Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Projekt techniczny,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych oraz inne protokoły techniczne,

- projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące do realizacji,

    - Inspektor nadzoru budowlanego – samodzielna funkcja w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

    - Inwestor – osoba fizyczna lub prawna inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania.

    - Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych.

    - Klasa betonu – liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normalnych.

    - Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem, i przydatnością użytkową.

    - Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, sprzętu, materiału oraz narzutów kosztów pośrednich i zysku.

    - Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

    - Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonywania z zestawieniem materiałów podstawowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kadra techniczna wykonawcy robót-kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej i być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie i na warunkach określonych w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa opracowana dla potrzeb wykonania i odbioru remontu pomieszczeń

dydaktycznych nr 001, 002, 003, 008B, 010, 101, 108/109, 203, 306, 308/309, 311, 312, WC II

piętro ( nr 314, 314A, 314B ), 408/409 oraz głównych drzwi wejściowych

w budynku Zespołu Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Legnicy, przy ul. Batorego 9,

###### zawiera dokumentację projektowo-kosztorysową.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru dla wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, w uzgodnieniu z projektantem.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wymagane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy w sposób określony w projekcie organizacji placu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy tymczasowe znaki informacyjne i za ich pomocą oznakuje strefy niebezpieczne. Wykonane zabezpieczenia podlegają zgłoszeniu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób prywatnych lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1. lokalizację magazynów, składowisk i dróg do transportu materiałów i sprzętu,

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz na terenie budowy tj. w budynku, w którym wykonywane są prace budowlane.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy i nie będących przedmiotem jego działania.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały

i urządzenia do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia tj. do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien w ciągu 24 godzin od otrzymania polecenia wznowić dbałość o wykonane już elementy robót lub roboty

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Materiały wykorzystywane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r.-MP 22/97 poz. 216),

- certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być `wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U.55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności,

- certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w punktach powyżej (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. 113/98 poz.728).

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewni się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz

przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenie dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad wiedzy budowlanej (Dz. U. 99/98 poz. 637).

  - Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki, do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

  - Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych

i laboratoryjnych oraz wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

  - Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunku:

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczenie, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Ilość sprzętu i jego parametry techniczne będą gwarancją wykonania robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie, SST oraz wykonania robót w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości robót i warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia, na drogach publicznych i dojazdowych, spowodowane jego pojazdami.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dyspozycje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymani robót. Skutki finansowe z tego powodu ponosi wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę), proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt do pomiarów i kontroli opis laboratorium, któremu wykonawca zleci wykonanie badań w uzasadnionych przypadkach,

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

-sposób postępowania z robotami i materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek oraz badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektora Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

  - Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowa. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

  - Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewniania jakości.

Wyniki badań (kopie), będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbie poniesie wykonawca.

  - Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor może dopuścić do użytku tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie posiadają tych wymagań będą odrzucane.

- Dokumenty budowy.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1, następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi po okresie rękojmi.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwach poprzedzających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. receptury i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i ew.,

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew.,

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i,

7. rysunki (dokumentacje), na wykonanie robót towarzyszących, które wynikną przy wykonywaniu uzgodnionych asortymentów robót oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót,

8 ewentualnie geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia,

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.

Forma płatności zostanie uregulowana w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414).

- Ustawa z 29 styczna 2004 r. – Prawo o zamówieniach publicznych.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych

- Publikacja wydana przez Izbę Projektowania Budowlanego – „Dokumentacja projektowa – specyfikacja techniczna o dokumenty określające przedmiot zamówienia na roboty budowlane.

- Publikacja wydana przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”.

- Publikacja Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego – „Wymagania odbioru i eksploatacji”.

- Zestaw norm PN-91-93/B

B.01.01.10  Roboty murarskie.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich

w świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z demontażem ościeżnic drzwiowych i montażem ( obróbką  ) ościeżnic drzwiowych.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- Obróbka ościeżnic.

- Montaż krat okiennych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3.należy użyć następujących materiałów:

- kraty okienne

- zaprawa murarska cementowa M.5, c/p. 1:4 dla cementu kl. 35,

- zaprawa murarska cementowo-wapienna marki min M. 5 (1:1:4), z cementu portlandzkiego kl. 32,5, wapna hydratyzowanego i piasku o ziarnach średnicy do 2 mm.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności oraz powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, oraz udokumentowaniu tego wpisem do dziennika budowy.

2.1. Wymagania dla materiałów.

-trwałość i niezmienność właściwości technicznych w czasie,

-wytrzymałość na obciążenia użytkowe,

-wymagana odporność ogniowa,

-odporność na wpływy biologiczne i środki chemiczne,

-nie mogą wydzielać substancji toksycznych.

2.2 Składowanie kruszywa.

Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być składowane na równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiałami i zanieczyszczeniami.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do robót murarskich:

-mieszarka do zapraw gipsowych, oraz narzędzia wynikające z technologii robót.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

Transport materiału może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

- Demontaż i montaż ościeżnic drzwiowych z zachowaniem zgodności z rysunkiem,

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

- wykonać badanie kruszywa przeznaczonego do zaprawy,

Kontrola jakości zapraw:

Jeżeli zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Kontrola wykonanych robót murowych:

Kontrola polegać będzie na zgodności wykonanych robót z dokumentacją i przedmiotowymi normami.

- Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy demontażu i montażu ościeżnic, powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

7.2. Odbiór wykonanych robót.

-odbiór robót przeprowadzić przed wykonaniem tynków i gładzi,

-ustalić zgodność wykonania z dokumentacją.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonanego zakresu z dokumentacją projektową,

- równość powierzchni i prostolinijność-pomiar prześwitu między łatą kontrolną dł. 2 m. a powierzchnią lub krawędzią ściany,

- pionowość powierzchni i krawędzi (dopuszczalna odchyłka 6 mm na powierzchni ściany), za pomocą pionu murarskiego lub niwelatora laserowego,

- poziomość ścian (dopuszczalna odchyłka 1mm na długości 1 m. warstwy), przy pomocy poziomicy i łaty kontrolnej,

- prawidłowość wiązania cegieł,

- grubość i wypełnienie spoin.

8.Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.Przepisy związane.

- PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego,

- PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

- PN-EN 197-1:2002 Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku,

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane,

- PN-65/B-14504 Zaprawy cementowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-konstrukcje murowe.

B.01.02.20 Roboty tynkarskie.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w

świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac tynkarskich.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach

i sufitach.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.   Materiały.

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3.należy użyć następujących materiałów:

- zaprawa cementowa 1:1 (obrzutka do tynków kat. III), z cementu portlandzkiego klasy 32,5 i piasku o ziarnach średnicy do 2 mm,

- zaprawa cementowo-wapienna 1:1:4 (gładź tynków kat. III), z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wapna hydratyzowanego i drobnego piasku o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm,

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robót tynkarskich stosować następujący sprzęt i narzędzia:

betoniarkę wolnospadową, elektronarzędzia oraz inne narzędzia wymagane technologią robót.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Zasady wykonania robót tynkarskich:

-zakończyć wszystkie roboty murarskie, oraz montaż ościeżnic,

-podłoże pod tynki oczyścić z kurzu, i innych zanieczyszczeń,

-osuszyć nadmierne zawilgocenie,

-powierzchnię ścian zwilżyć wodą bezpośrednio przed rozpoczęciem tynkowania,

-wykonać tynki dwuwarstwowe: obrzutkę gr. 3-4 mm, narzutkę gr. 8-15 mm, po związaniu lecz przed stwardnieniem obrzutki, zagładzić warstwę narzutu przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu i jednolicie zacierana gładką pacą drewnianą.

Prace tynkarskie wykonywać z zastosowaniem przestawnych rusztowań kozłowych i przy użyciu kielni lub agregatu tynkarskiego listew kierunkowych długiej łaty oraz pacy drewniane.

5.1 Zakres wykonywanych robót:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie tynków cem.-wap. na ścianach.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- jakość użytych materiałów,

- ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne były zgodne z dokumentacją techniczną,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 3 mm na wysokości ściany, od kierunku poziomego nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. Dopuszczalne odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie może być większe niż 2 mm na 1m. Widoczne miejscowe nierówności tynków, pęknięcia, odpryski, spęcznienia na powierzchni tynków są niedopuszczalne. Wady tynku typu wykwity i naloty soli, zacieki, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża są niedopuszczalne,

- kontrola całości wykonania prac poprzez ocenę zgodności z dokumentacją projektową.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, zgodności z kartą techniczną produktu.

7. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacja projektową,

- rodzaj użytych materiałów,

- prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

8. Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9. Przepisy związane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące),

- Przepisy bhp przy robotach tynkarskich,

- Karty techniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów,

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe,

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałości.

- PN-B-30020;1999 Wapno,

- PN-B-19701;1997 Cement powszechnego użytku,

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

- PN-D96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,

- PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

B.01.03.30  Elewacja – docieplenie ścian

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - ocieplenia ścian zewnętrznych w

świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

ocieplenia ścian metodą bezspoinową „lekką-mokrą”:

- przygotowania podłoża,

- mocowania płyt styropianowych na ścianie na klej i łączniki mechaniczne,

- mocowanie płyt styropianowych na ościeżach,

- warstwy zbrojonej,

- montaż profili narożnych,

- przygotowanie podłoża pod tynk,

- montaż profili elewacyjnych – gzymsy okapowe,

- warstwy wykończeniowej – tynku,

- malowanie elementów tynkowanych,

- montaż nowych okapników okiennych,

- montaż obróbki blacharskiej,

- inne wynikające z technologii robót.

1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe podane są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót i ich zgodność z projektem, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B.00. „Wymagania ogólne”

pkt 2.

Materiały powinny mieć:

oznakowanie znakiem CE,

deklarację zgodności wydaną przez producenta,

oznakowanie znakiem budowlanym,

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, świadectwa, certyfikaty oraz muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robót polegających na ociepleniu ścian budynku należy zastosować następujące materiały:

- płyty styropianowe grafitowe elewacyjne zakładkowe EPS 70-032 gr. 15 cm, 10 cm, λ=0,032 w/mK,

- płyty styropianowe grafitowe elewacyjne zakładkowe EPS 70-032 gr. 5 cm, λ=0,032 W/mK,

- zaprawa klejowa mocująca płyty styropianowe grafitowe do podłoża,

- łączniki mechaniczne tworzywowo - metalowe fi 8 mm do mocowania styropianu, z kontrolą poprawności zakotwienia, trzpień stalowy wkręcany z zatyczką, dł. łącznika 220-260 mm, min. gł. kotwienia 65 mm,

- profile narożne PCV z siatką 10x15 cm,

- siatka z włókna szklanego o ciężarze 165 gr./m2, impregnowana przeciw alkalicznie,

- siatka typu pancer,

- zaprawa klejowo szpachlowa do siatki,

- profile dylatacyjne PCV z siatką,

- podkład tynkarski,

- profile styropianowe – gzyms okapowy,

- tynk elewacyjny zbrojony wewnętrznie (MC 55W),

- farba silikonowa nawierzchniowa,

- blacha stalowa powlekana gr. 0,60 mm,

- tynk cienkowarstwowy na bazie żywic silikonowych gr. ziarna 1,5 mm, barwiony w masie, struktura baranka,

- materiały pomocnicze.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót przewiduje się stosować następujący sprzęt:

- rusztowanie,

- wyciąg jednomasztowy,

- i inny sprzęt wynikający z technologii robót.

Do wykonywania tych prac należy używać narzędzi zalecanych przez producenta przyjętego systemu ocieplenia ścian.

Sprzęt i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac termoizolacyjnych powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przyjęto wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętne odległości oraz uśredniony transport pionowy.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00. „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.1. Transport materiału, może odbywać się dowolnymi samochodami, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Transport nie może stanowić zagrożenie dla otoczenia i środowiska.

Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

Zasady czyszczenia elewacji:

Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne i słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić odpowiednimi materiałami.

Przed rozpoczęciem prac naprawczych na ścianie i robót ociepleniowych, ścianę należy umyć wodą pod ciśnieniem.

Zasady wykonania robót związanych z ociepleniem ściany:

-zakończyć wszelkie prace przy istniejących otworach okiennych i drzwiowych,

-sprawdzić pionowość ścian,

-wykonać prace naprawcze i przygotowawcze na ścianach, na których będzie wykonywane ocieplenie,

zdemontować ze ścian zbędne elementy stalowe,

-wykonać montaż styropianu do ściany z zastosowaniem zaprawy klejącej nakładanej na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić przynajmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8-12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 80% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Płyty mocować z zachowaniem przewiązania w „cegiełkę” na powierzchni ścian i w narożach budynku,

-jeżeli to konieczne to wykonać szlifowanie powierzchni styropianu, w celu uzyskania powierzchni poziomej i przyczepność,

-wykonać dodatkowe mocowanie styropianu do ściany za pomocą kołków w ilości 4-6 szt. na 1 m2,

-w narożach pionowych wkleić listwy narożne z PCV z siatką,

do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt.

-wykonać warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, natomiast na narożach musi on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Dodatkowo wkleić pasy siatki w narożach otworów okiennych i drzwiowych. Prawidłowo zatopiona warstwa siatki powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt,

-rozprowadzoną warstwę zaprawy z zatopioną siatką wygładzić pacą metalową,

dokładność wykonania prac jest szczególnie ważna ze względów konstrukcyjnych i estetycznych.

po około trzech dniach od wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić do wykonania warstwy wykończeniowej,

-wykonać na warstwie zbrojonej gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim z  przyjętego systemu ocieplenia,

-wykonać warstwę wierzchnią z tynku cienkowarstwowego.

Warunki wykonania prac ociepleniowych:

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia zarówno w trakcie prac jak i wysychania poszczególnych materiałów powinna wynosić od +5 do +25 stopni C.

Elewacja powinna być zabezpieczona i osłonięta przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

UKŁAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU ŚCIAN:

- ściana zewnętrzna,

- mocowanie podstawowe-zaprawa klejąca,

- warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych,

- warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych na ościeżach,

- mocowanie dodatkowe-mechaniczne, zagęścić kołki w strefie przy narożach ścian i przy podstawie,

- warstwa zbrojona-siatka zatopiona w zaprawie,

- podkład tynkarski,

- warstwa wierzchnia – tynk cienkowarstwowy.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

Warunki techniczne odbioru ocieplenia ścian:

- badanie podłoża przeprowadzić oceniając jego nośność i przyczepność,

- badanie materiałów na podstawie zaświadczeń o jakości np. karta techniczna produktu i bezpośrednio sprawdzić dobór kolorystyki,

- prawidłowość przylegania warstwy izolacji termicznej do podłoża przez opukiwanie warstwy w kilku dowolnie wybranych miejscach,

- sprawdzić poziom i pion warstwy poprzez przyłożenie, w prostopadłych do siebie kierunkach, łaty kontrolnej o dł. 2,0 m. w dowolnym miejscu powierzchni,

- pomiar szerokości prześwitu, szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm,

- pomiar szerokości z dokładnością do 0,5 mm styków i prawidłowość i rozmieszczenia,

- ocenić wizualnie jednolitość barwy,

- zgodność użytych materiałów z przyjętym systemem.

Ocena jakości wykonanych robót na podstawie zdjęć termowizyjnych i oględzin kamerą termowizyjną.

Wszystkie etapy zakresu robót przedstawionego poniżej muszą być elementami odbierane przez Inspektora Nadzoru i fakt ten musi być odnotowany w dzienniku budowy.

Elementy robót:

a. przygotowanie podłoża,

b. mocowanie warstwy termoizolacji,

c. wykonanie warstwy zbrojonej,

d. wykonanie warstwy wykończeniowej.

7.  Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiaru poszczególnych rodzajów robót podano w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

Poszczególne etapy robót powinny być zgłoszone przez wykonawcę do odbioru.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w oparciu o dokumentację projektową, SST, oraz dziennik budowy. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Wszystkie prace podlegają odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową i zgłosić je do ponownego odbioru.

9. Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. Według zapisów w przedmiotowej umowie o roboty budowlane.

9.1. Płaci się za:

ustaloną ilość jednostek obmiarowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-koszty robocizny bezpośredniej,

-zakup i dostawę materiałów wraz z kosztami zakupu,

-koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

-koszty pośrednie,

-zysk,

-czas pracy rusztowania.

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym są ostateczne.

Cena jednostkowa nie zawiera podatku VAT.

10. Przepisy związane.

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych ITB, Warszawa 2003,

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Roboty ogólnobudowlane (tom I), Arkady, Warszawa 1989-1990,

3. Instrukcje techniczne producenta przyjętego systemu ocieplania ścian,

4. Karty techniczne zastosowanych materiałów,

5. Instrukcja ITB nr 334/2002,

6 .Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych D. U. Nr 7, poz. 401.

B.01.04.40 Obróbki blacharskie z blachy.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu obróbek

blacharskich w świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich na dachu.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich, pasów podrynnowych, obróbki ogniomurów,  montaż rynien, rur spustowych

- wykonanie na okapach podkładu, z papy termozgrzewalnej podkładowej, pod montaż obróbek z blachy.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.Materiały.

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów:

- blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm,

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

- spoiwo cynowo-ołowiane 60,

- uchwyty rynnowe ocynkowane,

- papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana,

- wkręty samogwintujące typu SW do blach tytan-cynk.

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania i montażu obróbek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Przed przystąpieniem do montażu obróbek blacharskich należy przygotować podłoże poprzez wykonanie deskowania pod kosze, przymocowanie za pomocą łączników mechanicznych papy termozgrzewalnej z właściwym spadkiem w celu prawidłowego montażu obróbek i odprowadzenia wód opadowych.

  - Rynny z blachy tytan-cynk:

-rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

-powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm,

-złącza należy lutować na całej długości,

-rynny powinny być mocowane do deskowania lub krokwi uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

-spadki rynien regulować na uchwytach,

-rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania obróbek blacharskich powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami,

- kontrolę elementów składowych,

- kontrolę wykonania kotew i wszelkich wsporników pod montaż obróbek blacharskich,

- kontrola jakości wykonania obróbek blacharskich (szczelność, sposób mocowania),

- kontrola wykonania odwodnienia dachu,

- kontrola wykonania całości prac zgodnie z dokumentacją projektową.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, zgodności z kartą techniczną produktu oraz udokumentowaniu tego wpisem do dziennika budowy.

- Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest dla:

- obróbek blacharskich							              m2,

- rynien									mb.

- Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy wykonania obróbek blacharskich i odwodnienia dachu powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową i zgłosić je do ponownego odbioru.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

- Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

  - Płaci się za.

Obróbki blacharskie:

-ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- demontaż obróbki nadającej się do użytku,

- zakup i dostawę materiałów,

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe:

-ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- demontaż rynien nadającej się do użytku,

- zakup i dostawę materiałów,

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

- Przepisy związane:

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany 1 B110-11/82 poz. 86; 2 B11/92 poz. 1.

- PN-81/H-92900 Cynk. Blachy,

- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych.

B.01.05.50 Izolacja cieplna stropu.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających ociepleniu stropu w

świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ocieplenia stropu.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.   Materiały.

2.1. Wymagania dotyczące materiałów:

- wełna mineralna gr. 25 cm o gęstości, 40 kg/m3, płyty,

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania ocieplenia stropu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robót stosować następujący sprzęt i narzędzia:

-elektronarzędzia, sprzęt pomocny przy rozbiórce.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

- Ocieplenie stropu:

-ułożenie płyt z wełny mineralnej,

-etapowa kontrola gr. warstwy wykonanego ocieplenia stropu.

5.1 Zakres wykonywanych robót:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie ocieplenia,

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- jakość użytych materiałów,

- kontrolę równomierności warstwy wykonanego ocieplenia,

- kontrola przygotowania podłoża,

- kontrola całości wykonania prac poprzez ocenę zgodności z dokumentacją projektową.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności oraz powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, zgodności z kartą techniczną produktu oraz udokumentowaniu tego wpisem do dziennika budowy.

- Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1. Jednostka do obmiaru.

Jednostką obmiarową jest dla:

- dla ocieplenia stropu								m2.

- Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy wykonania ocieplenia stropu powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

- Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.1. Płaci się za:

- ustaloną ilość m2 wykonanego ocieplenia wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-wykonanie ocieplenia z wełny,

-wszystkie prace przygotowawcze wymagane technologią,

-uporządkowanie stanowiska pracy.

- Przepisy związane.

- PN-EN 13227, PN-EN 13228, PN-EN 13329, PN-EN 13489 Podłogi drewniane oraz WTWiORB Podłogi z drewna i materiałów drewnopochodnych.

- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Ogólne wymagania i badania.

- Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materiałów,

- PN-82/B-2003 Obciążenia zmienne technologiczne,

B.01.06.60 Gładzie gipsowe.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru gładzi gipsowych

w świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką ścianek, demontażem i montażem ościeżnic drzwiowych.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod wykonanie gładzi gipsowych,

- Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- Wykonanie jednowarstwowych gładzi na ścianach i sufitach,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3.należy użyć następujących materiałów:

- gips budowlany,

- gips szpachlowy,

- grunt do wzmacniania powierzchni pod wykonanie gładzi gipsowych,

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności oraz powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach.

2.1. Wymagania dla materiałów.

-trwałość i niezmienność właściwości technicznych w czasie,

-wytrzymałość na obciążenia użytkowe,

-wymagana odporność ogniowa,

-odporność na wpływy biologiczne i środki chemiczne,

-nie mogą wydzielać substancji toksycznych.

2.2 Składowanie kruszywa.

Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być składowane na równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiałami i zanieczyszczeniami.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania ścianek działowych z płyt regips i gładzi gipsowych:

-mieszarka do zapraw gipsowych, oraz narzędzia wynikające z technologii robót.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

Transport materiału może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5.Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, powinny być wykonane roboty instalacyjne podtynkowe,

- Gładzie gipsowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna mieści się w granicach od 60 do 80%,

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone,

6.Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

- wykonać badanie kruszywa przeznaczonego do zaprawy,

- równość powierzchni ścian,

- narożniki i krawędzie – czy nie ma uszkodzeń,

- wilgotność i nasiąkliwość,

- w przypadku braku możliwości określenia jakości materiałów przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym w zakresie wytrzymałości i odporności na działanie mrozu.

Kontrola jakości zapraw:

Jeżeli zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Kontrola wykonanych gładzi gipsowych:

Kontrola polegać będzie na zgodności wykonanych robót z dokumentacją i przedmiotowymi normami.

7.Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy wykonania murowanych ścian, powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

7.2. Odbiór wykonanych robót.

-odbiór robót przeprowadzić przed wykonaniem prac malarskich,

-ustalić zgodność wykonania z dokumentacją.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonanego zakresu z dokumentacją projektową,

- równość powierzchni i prostolinijność-pomiar prześwitu między łatą kontrolną dł. 2 m. a powierzchnią lub krawędzią ściany,

- pionowość powierzchni i krawędzi (dopuszczalna odchyłka 6 mm na powierzchni ściany), za pomocą pionu murarskiego lub niwelatora laserowego,

- poziomość warstw ścian (dopuszczalna odchyłka 1mm na długości 1 m. warstwy), przy pomocy poziomicy i łaty kontrolnej,

8.Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.Przepisy związane.

1.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,

2.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

3.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane,

4.PN-65/B-14504 Zaprawy gipsowe,

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- gładzie gipsowe.

B.01.07.70. Roboty malarskie.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w

świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z malowaniem ścian i sufitu.

Zakres robót obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

-oczyścić z kurzu,

b) gruntowanie podłoży,

c) dwukrotne malowanie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

- Materiały.

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3.należy użyć następujących materiałów:

- preparaty do gruntowania podłoży sufity i ściany, drewno, stal-przed robotami malarskimi,

- farba emulsyjna do użytku wewnętrznego-malowanie sufitów i ścian.

- Sufity malować farbą emulsyjną białą

- Ściany malować farbą emulsyjną w kolorach jasnych – kolory dobrać w uzgodnieniu z

Inwestorem

- Elementy drewniane, stalowe malować farbą olejną – kolory dobrać w uzgodnieniu z

Inwestorem

- Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania robót malarskich powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zastosowany wg technologii robót.

Do wykonania robót malarskich stosować następujący sprzęt i narzędzia:

-pędzle, szpachelki, pojemniki na farby, szczotki stalowe, itp. drabiny, rusztowanie.

- Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

  - Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Zasady wykonania prac malarskich:

Roboty malarskie wykonywać w temp. nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek temp. poniżej 1°C), i nie wyższej niż +22°C.

- ściany i sufity malować dwukrotnie po uprzednim zagruntowaniu powierzchni,

- przed przystąpieniem do malowania oczyścić z zanieczyszczeń powierzchnię,

- elementy stalowe malować po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu ich.

Powierzchnie przewidziane pod malowanie powinny być:

-gładkie i równe,

-bez kurzu, pyłu, i innych zanieczyszczeń,

-suche,

-konsystencję farby dostosować do techniki malowania.

.

W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowej należy sprawdzić:

- jakość materiałów malarskich,

- przygotowanie podłoża pod malowanie i jego wilgotność,

- sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,

- sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok.

5.1 Zakres wykonywanych robót:

- przygotowanie podłoża,

- gruntowanie podłoża,

- dwukrotne malowanie.

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania robót malarskich powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- jakość użytych materiałów,

- jakość przygotowanego podłoża,

- kontrola jakości wykonania malowania farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7 dniach,

- kontrola całości wykonania prac poprzez ocenę zgodności z dokumentacją projektową.

Badania obejmują sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy powłoki ze wzorcem odporności powłoki na wycieranie-przez lekkie kilkakrotne pocieranie miękką szmatką o odmiennym kolorze (nie powinny wystąpić ślady zabarwienia lub pyłu), przyczepności, odporności na zmywanie wodą po wyschnięciu-nie powinny wystąpić plamy i smugi.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:

-równomierności rozłożenia farby,

-braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk grudek nie roztartego wypełniacza lub pigmentu,

-braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, widocznych śladów pędzla.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, zgodności z kartą techniczną produktu .

- Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy wykonania prac malarskich i powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

- Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

- Przepisy związane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe powłoki malarskie

zewnętrzne i wewnętrzne.

- Przepisy bhp przy wykonywaniu robót malarskich i transportowych,

- Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materiałów,

- Farby emulsyjne wg BN-89/6117-06,

B.01.08.80 Stolarka drzwiowa.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

renowacją głównych drzwi wejściowych oraz drzwi do pom. nr 1 w świetlicy wiejskiej

w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem demontażu i montażu stolarki drzwiowej j oraz renowacją drzwi i ościeżnic.

Zakres robót obejmuje:

- renowacja starej stolarki drzwiowej ( skrzydeł i ościeżnic )– usunięcie warstw farby malarskiej, oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie zawiasów, wymiana klamki z szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie, wymiana szkła.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.   Materiały.

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3.należy użyć następujących materiałów:

- papier ścierny, szpachle do drewna,

- lakier do drewna,

- farba do metalu – zawiasy,

- okucia drzwiowe,

- szkło do szklenia drzwi, silikon.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania robót montażowych i renowacyjnych stolarki drzwiowej powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robót związanych z montażem stosować następujący sprzęt i narzędzia:

-poziomica, elektronarzędzia.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

  - Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej:

- demontaż skrzydeł drzwiowych,

- montaż skrzydeł drzwiowych,

- renowacja starych skrzydeł i ościeży drewnianych.

5.1 Zakres wykonywanych robót:

- demontaż i montaż skrzydeł drzwiowych.

- renowacja starej stolarki drzwiowej – usunięcie warstw farby malarskiej, oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie zawiasów, wymiana klamki z szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie, wymiana szkła.

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- jakość użytych materiałów,

- sprawdzenie jakości wykonanie z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł drzwiowych,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia,

- sprawdzenie jakości oczyszczenia powierzchni drzwi i ościeżnic,

- sprawdzenie jakości pokrycia elementów drewnianych i metalowych lakierem i farbą,

- kontrola całości wykonania prac poprzez ocenę zgodności z dokumentacją projektową.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, zgodności z kartą techniczną produktu.

- Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy montażu i renowacji stolarki drzwiowej powinny być odebrane

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

8.Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.Przepisy związane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Stolarka budowlana i szklenie,

- Przepisy bhp przy robotach montażowych stolarki drzwiowej,

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział,

- PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

B.01.09.90. Roboty posadzkarskie.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich

w świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkarskie i okładziny ścian z płytek ceramicznych.

Zakres robót obejmuje :

- Rozebranie starej posadzki – z parkietu,

- przygotowanie podłoża – oczyszczenie,

- położenie warstwy wyrównawczej- cementowej gr. 6 cm z zatarciem na ostro,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych GRES, na klej,

- wykonanie cokołów ceramicznych,

- montaż progów z kształtowników stalowych,

- spoinowanie posadzek ceramicznych,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.   Materiały.

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3.należy użyć następujących materiałów:

- piasek średni,

- cement portlandzki,

- sucha mieszanka do wykonywania warstw posadzkowych, wygładzających,

- grunty do posadzek i ścian,

- klej do płytek ceramicznych,

- zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych,

- listwy progowe metalowe,

- płytki ceramiczne podłogowe typu GRES,

Jakość materiałów :

- Podłogi z terakoty antypoślizgowej, typu gres :

  - Cokoliki i posadzki w pomieszczeniach z płytek typu gres, parametr antypoślizgowości R9, forma 30x30,

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania robót posadzkarskich powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robót posadzkarskich stosować następujący sprzęt i narzędzia:

-mieszarki, listwy kierunkowe, i inne akcesoria do robót posadzkowych

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

  - Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Zasady wykonania prac posadzkarskich:

- rozebrać posadzkę z parkietu,

- wykonać podkład betonowy zatarty na ostro,

- wykonać dylatację w miejscu eliminacji szkodliwego wpływu rozszerzalności zaprawy w

trakcie wiązania i użytkowania. Dylatację wykonać przez cały przekrój warstwy i szczelinę

wypełnić zalewową masą lub kształtownikiem z PCV,

- wykonać warstwę wygładzającą z mas samopoziomujących,

- spadki posadzek wyrobić w podkładzie lub w podłożu,

- wykonać posadzkę z płytek GRES na klej,

- wykonać cokół z płytek ceramicznych,

- spoinować posadzkę z płytek ceramicznych,

- montaż listew progowych,

- kontrolować wilgotność podłoża,

- posadzka musi być równa, nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych

jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większą niż 1mm.

Odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż 1mm na całej długości lub szerokości posadzki-

- wykonaną posadzkę przez 10 dni chronić przed wyschnięciem-pielęgnacja betonu, może

być eksploatowana nie wcześniej niż po 4-6 tygodni od wykonania, w ciągu 28 dni

chronić przed mrozem.

Odbiór posadzek i okładziny ścian obejmuje sprawdzenie:

-prawidłowości ukształtowania powierzchni,

-połączenie posadzki z podkładem-opukiwanie, nacisk, oględziny,

-prawidłowości osadzenia w posadzce progów, wkładek dylatacyjnych, itd.,

-wykonania styków materiałów posadzkowych,

-prostolinijności przy pomocy naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm,

5.1 Zakres wykonywanych robót:

a)   rozebranie starych posadzek – z parkietu,

b)   przygotowanie podłoża,

c)   ułożenie warstw podposadzkowych,

d)   zagruntowanie posadzek,

- wykonanie posadzek ceramicznych,

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania robót posadzkarskich powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- jakość użytych materiałów,

- jakość przygotowanego podłoża,

- jakość wykonania poszczególnych warstw posadzek,

- kompletność wykonania robót posadzkarskich,

- kontrola całości wykonania prac poprzez ocenę zgodności z dokumentacją projektową.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, zgodności z kartą techniczną produktu.

- Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

7.2.Oceny prawidłowości i jakości wykonanych posadzek i okładziny ścian dokonuje się w ramach odbiorów międzyfazowych, sprawdzenia warunków przystąpienia do wykonania posadzki i okładziny ścian oraz końcowego odbioru robót.

Do odbiorów międzyfazowych zalicza się:

- odbiór materiałów,

- odbiór warstw podposadzkowych,

- odbiór posadzek,

Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki obejmuje:

- sprawdzenie temperatury w odległości 10 cm od powierzchni podkładu w miejscu najbardziej odległym od źródła ciepła,

- sprawdzenie wilgotności podłoża, na którym będzie układana posadzka.

Odbiór końcowy robót posadzkowych i okładziny ścian z płytek ceramicznych, obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonanej posadzki  i okładziny ścian z płytek ceramicznych z

dokumentacją projektową,

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,

- sprawdzenie spełnienia wymaganych warunków przystąpienia do robót,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw podkładu i posadzki,

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny ścian z płytek ceramicznych.

- Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

- Przepisy związane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące),

- Przepisy bhp przy wykonywaniu prac posadzkarskich, okładzinowych i transportowych,

- Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materiałów,

- PN-62/B-10144 Posadzki i podkłady betonowe.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek

- PN-EN 13813:2003 podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania

- Instrukcja układania płytek ceramicznych

B.01.10.10 Montaż rolety.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące montażu i odbioru rolety w świetlicy wiejskiej

w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wymiany instalacji odgromowej.

Zakres robót obejmuje:

- Mocowanie prowadnic,

- Montaż rolety,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.Materiały.

2.1. wymagania dotyczące właściwości materiałów:

- Prowadnice do rolety,

- Kołki rozporowe,

- Rolety, okienne.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania montażu i odbioru żaluzji pionowych stosować następujący sprzęt i narzędzia:

- środek transportowy, elektronarzędzia.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport technologiczny.

4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i przepisów ruchu drogowego.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1 Zakres wykonywanych robót:

- montaż  prowadnic, za pomocą kołków rozporowych,

- montaż rolety, okiennej,

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- kontrola całości wykonania prac poprzez ocenę zgodności z dokumentacją projektową.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, zgodności z kartą techniczną produktu .

7. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacja projektową,

- rodzaj użytych materiałów,

- prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

8. Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9. Przepisy związane.

- Instrukcja montażu rolet okiennych

B.01.11.11 Montaż klimatyzatorów.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące montażu i odbioru klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej

w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wymiany instalacji odgromowej.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie otworów w ścianach,

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne klimatyzatory,

- Montaż klimatyzatorów,

- Obróbka otworów w ścianach,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.Materiały.

2.1. wymagania dotyczące właściwości materiałów:

- Przewody elektryczne, osprzęt elektryczny,

- Kołki rozporowe,

- Klimatyzatory,

- Zaprawa cem.-wap.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania montażu i odbioru żaluzji pionowych stosować następujący sprzęt i narzędzia:

- środek transportowy, elektronarzędzia.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport technologiczny.

4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i przepisów ruchu drogowego.

- Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1 Zakres wykonywanych robót:

- Wykonanie otworów w ścianach,

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne klimatyzatory,

- Montaż klimatyzatorów,

- Obróbka otworów w ścianach,

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- kontrola całości wykonania prac poprzez ocenę zgodności z dokumentacją projektową.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, zgodności z kartą techniczną produktu .

7. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Poszczególne etapy robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźniania postępu robót.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacja projektową,

- rodzaj użytych materiałów,

- prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

8. Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9. Przepisy związane.

- Instrukcja montażu klimatyzatorów

B.02.00.12 Usunięcie gruzu z placu budowy.

1. Wstęp

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na

usunięciu gruzu z placu budowy - w świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nr 34

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem gruzu z budowy.

Zakres robót obejmuje:

- usunięcie gruzu z placu budowy,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.   Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt stosowany do wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do usunięcia gruzu z placu budowy użyć dowolnych samochodów samowyładowczych oraz transport technologiczny.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i przepisów ruchu drogowego.

5.Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

6.Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega:

- teren budowy, który powinien być doprowadzony do stanu w jakim został przekazany wykonawcy przez Zamawiającego w dniu przekazania placu budowy z odnotowaniem tego faktu w protokole przekazania placu budowy.

7.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

8.Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.Przepisy związane.

- Dz. U. Nr 62 z dnia 27 IV 2001r. z późniejszymi zmianami: Ustawa o odpadach.

- Ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie prace budowlane objęte kontraktem wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z wiedzą techniczną.